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                         O P I S   T E C H N I C Z N Y

1.0 WSTĘP 
1.1 Przedmiot opracowania
 Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku Mauzoleum wraz z ogrodzeniem cmentarza we wsi Mrokocin, który obejmuje:
- remont dachu, elewacji, ścian wewnętrznych i posadzki budynku Mauzoleum, wraz              z renowacją drzwi wejściowych, wykonaniem i montażem nowej stolarki okiennej oraz odtworzeniem elementów ozdobnych elewacji tj. herbu rodowego i gzymsu podokapowego
- remont muru z cegły ze schodami z bloków piaskowca, istniejących przed bud. Mauzoleum
 - remont odtworzeniowy muru ogrodzeniowego z metalową bramą wejściową
- oczyszczenie całego terenu cmentarza z dzikiej roślinności, rozsypanego gruzu oraz pozostałych elementów nagrobków – zebranie i złożenie tych elementów w wyznaczonym miejscu w pobliżu budynku Mauzoleum
- równanie terenu cmentarza humusem, obsianie trawą 
1.2 Podstawa opracowania
 Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora oraz materiały wstępne zebrane z różnych źródeł, a w szczególności:
- wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie
- inwentaryzacja budynku, muru ze schodami oraz ogrodzenia cmentarza wykonana przez zespół projektowy wykonawcy zlecenia, w zakresie niezbędnym do opracowania projektu
- dokumentacja fotograficzna 
1.3 Cel opracowania
Celem opracowania jest podanie rozwiązań architektonicznych i technologicznych dla remontu budynku oraz pozostałych murów, schodów i metalowej bramy wejściowej na cmentarz.
2.0 OPIS OGÓLNY
2.1 Lokalizacja
Mauzoleum i cmentarz położony jest w centrum wsi Mrokocin, na zboczu pochylonym           w kierunku południowym, wśród budynków mieszkalnych i gospodarczych zabudowy wiejskiej. Cmentarz usytuowano na dość obszernej działce, w centrum której wybudowano budynek Mauzoleum ze schodami kamiennymi i murem oporowym, oddzielającym część terenu przed budynkiem od pozostałej części cmentarza od strony południowej. Cmentarz przylega krótką granicą południową do pasa drogowego drogi wiejskiej. Od strony tej pozostał stary ceglano-kamienny mur ogrodzeniowy, wraz z metalową bramą wejściową
 Cmentarz ten położony jest w obrębie strefy „A”, tj.  strefy objętej ścisłą ochroną konserwatorską układów architektonicznych. Działania konserwatorskie w tej strefie zmierzają do zachowania i uczytelnienia historycznego układu przestrzennego i konserwacji jego głównych elementów: rozplanowania i przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, historycznych linii zabudowy, kompozycji układów zieleni zabytkowej oraz historycznych podziałów własnościowych i sposobu użytkowania gruntów. Wszelka działalność inwestycyjna, budowlana, jak również przebudowy, remonty, adaptacje, dostosowanie współczesnych funkcji czy podziały nieruchomości znajdujących się w obszarze tej strefy wymagają uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura Wojewódzkiego Oddziału Urzędu Ochrony Zabytków w Wałbrzychu.
2.2 Opis ogólny budynku Mauzoleum, schodów i murów 
Budynek Mauzoleum wybudowany został przypuszczalnie w I połowie XIX wieku, przez bogatą rodzinę zamieszkującą we wsi Mrokocin, posiadającą swój własny herb rodowy, którego wizerunek umieszczono po obu stronach drzwi wejściowych do wnętrza tego budynku. Są to herby wykute w płytach  z piaskowca, które wmontowano w ścianę frontową (południową) budynku. Budynek Mauzoleum jest niewielkim gabarytowo budynkiem murowanym, parterowym, z 2-spadkowym i symetrycznym dachem, pokrytym zakładkową dachówką cementową w kolorze grafitowym. Wewnątrz wydzielono jedno pomieszczenie,     w którym złożono kamienne sarkofagi zmarłych z rodu właścicieli tego obiektu. Nad tym pomieszczeniem wykonano strop odcinkowy, tj. pasy półkolistych sklepień opartych na belkach stalowych i ścianach podłużnych. Budynek zbudowano na podstawie zbliżonej do kwadratu. Jego sześcienną bryłę zadaszono 2-spadkowym dachem symetrycznym. Pod dachem wydzielono nieużytkowe pomieszczenie, z wejściem przez otwór okienny umieszczony w szczycie ściany północnej. W ścianie frontowej osadzono drewniane, masywne drzwi z metalowymi okuciami, 2-skrzydłowe, zakończone ostrym łukiem. Nad drzwiami deskowymi prosta rozeta metalowa, wykonana techniką kowalstwa artystycznego. W bocznych ścianach wykonano otwory okienne (po jednym w każdej ścianie) w obramowa-niu z profilowanego piaskowca. Otwory zakończone od góry ostrym łukiem. 
Ściany budynku wymurowano z cegły pełnej i otynkowano z obu stron. Cokół murowany        z kamienia łamanego, nieregularnego. Nad kamieniem warstwa cegły nietynkowanej (klin-kierowej), ułożona „główkowo”, pionowo. Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa. Pod okapami murowany gzyms. 
Schody kamienne i mur przed budynkiem Mauzoleum
Schody wykonano z bloków piaskowca, ułożonych na gruncie i podbudowie z gruzu.          Mur w dolnej części murowany z kamienia łamanego, nieregularnego. W części górnej mur   z cegły klinkierowej, na zaprawie cementowej. Mur podzielono na słupki i przęsła, które nakryto od góry betonowymi czapkami. Na słupkach czapki kwadratowe, z piramidalną częścią górną (4-spadkowe) o niewielkim pochyleniu. Na ścianach czapki 2-spadkowe, symetryczne, również o niewielkim pochyleniu (prawie płaskie).
Mur ogrodzeniowy z bramą wejściową
Od strony głównej drogi wiejskiej wykonano mur z cegły klinkierowej, w którym osadzono
 metalową bramę wejściową. Brama kuta, wykonana techniką kowalstwa artystycznego. Nad bramą oraz otworem w murze istniejącym obok wymurowano z cegły klinkierowej ostre łuki, podkreślające miejsce wejścia na cmentarz. Wzdłuż pozostałych trzech granic działki cmentarza wykonany był mur kamienny, z wbudowanym gdzie niegdzie  cegłami klinkie-rowymi. Mur z kamienia łamanego, nieregularnego, przeważnie płaskiego.
3. OCENA STANU TECHNICZNEGO      
Budynek Mauzoleum 
Bryła budynku masywna, zwarta, statycznie stabilna, nie wykazuje żadnych niebezpiecznych uszkodzeń, które mogłyby zagrażać bezpieczeństwu ludzi i mienia. Z powodu uszkodzenia pokrycia dachu i jego nieszczelności wystąpiło tu uszkodzenie gzymsu podokapowego oraz na ścianach zaczęła wyrastać dzika roślinność. Uszkodzeniu uległy także dwie krokwie. Stan pozostałych krokwi jest jednak dobry, krokwie suche, zdrowe, bez znaczących śladów porażenia owadami lub pleśnią.  Ogólny stan techniczny konstrukcji budynku należy uznać jako dość dobry. Oględziny wykazują głównie zużycie i uszkodzenia powierzchowne – ubytki tynku, miejscowe ubytki struktury ścian, zacieki, miejscowa korozja struktury cegły, łuszczenie się powłok malarskich. W znacznej części skruszony jest tynk - praktycznie na całej powierzchni ścian.  Cokół z kamienia ściany zachodniej – uszkodzony – ubytki kamienia. Obramowania kamienne otworów okiennych zachowały się w całości, są tylko lekko zabrudzone. Okien brak. 2-skrzydłowe drzwi deskowe – stan dobry, wymagane oczyszczenie i prace konserwacyjne drewna i elementów metalowych.
Dachówka pokrycia dachowego stara, w znacznej części zużyta. Wiele dachówek łatwo się łamie lub kruszy. Dachówka zakurzona, przebarwiona zaciekami z brudu oraz zaprawy wapiennej. Pokrycie dachu wykazuje duże nieszczelności. Obróbek blacharskich brak - nigdy wcześniej ich nie zamontowano. Budynek nie posiada wieńców ani nadproży w postaci belek ciągłych. Nadproża nad otworami w postaci ostrych łuków murowanych – stan dobry.
Schody kamienne i mur przed budynkiem Mauzoleum
Schody wykonane z bloków piaskowca – stan dobry. Są obecnie częściowo zasypane ziemią, kurzem i śmieciami, na których porasta dzika roślinność – trawa, chwasty itp. Schody są nieznacznie zdeformowane, powstały szczeliny z powodu nieznacznych przesunięć bloków kamiennych. Mur przy schodach w stanie dość dobrym. Zauważa się tu liczne ubytki zaprawy ze spoin oraz drobne ubytki i uszkodzenia struktury cegły i kamienia, niekompletne czapki betonowe. Na murach i czapkach betonowych również porasta dzika roślinność na warstwach pyłu, kurzu i śmieci. Stan ogólny dość dobry – wymaga oczyszczenia i remontu polegającego na uzupełnieniu ubytków.
Mur ogrodzeniowy z bramą wejściową
Mur z cegły klinkierowej od strony drogi wiejskiej w stanie dość dobrym. Zauważa się tu częściowe uszkodzenia. W wielu miejscach wystepuje brak fragmentów muru lub kilku cegieł oraz zniszczenie struktury cegły z powodu korozji. Istnieją tu także ubytki kamienia w dolnej części muru oraz prawie całkowicie zdekompletowane czapki betonowe. Pozostałe mury kamienne w znacznej części zniszczone – istnieją tylko na niektórych odcinkach, gdzie także są niekompletne, wykazują duże ubytki. W pozostałości po murach kamiennych wrastają      w niektórych  miejscach duże lub mniejsze drzewa, na warstwach ziemi, pyłu i śmieci porasta dzika roślinność, liczne chwasty, gęste dzikie krzewy lub młode drzewka. Mury boków i tyłu cmentarza pozostały tylko w stanie szczątkowym. Nie spełniają swojej funkcji – gruzowiska są świadkami istnienia tu niegdyś solidnego muru ogrodzeniowego. 

4. OPIS REMONTU BUDYNKU MAUZOLEUM, SCHODÓW I MURÓW
Budynek Mauzoleum 
Remont budynku Mauzoleum należy rozpoczęć od dachu. Naprawę dachu należy wykonać przed rozpoczęciem remontu elewacji. Nie przewiduje się wymiany żadnych elementów konstrukcji nośnej dachu lecz naprawę i wzmocnienie 2 uszkodzonych krokwi. Oględziny pozostałych elementów więźby dachowej wskazują na jej dobry stan oraz brak potrzeb wymiany lub wzmacniania elementów konstrukcji. Uszkodzone i spróchniałe części 2 krokwi należy wyciąć, wstawić elementy nowe uzupełniające, które trzeba skręcić z częścią pozostałą śrubami, z zastosowaniem drewnianych lub metalowych nakładek wzmacniają-cych połączenia elementów. Na połaciach dachu wymienione będą łaty a odkryta konstrukcja będzie zaimpregnowana przeciw owadom i wilgoci. Do krokwi przybijane będą boczne deski dla wyprostowania płaszczyzn połaci. Jednocześnie z robotami pokrywczymi wykonać należy remont ogniomurów, tj. ich wyrównanie warstwą murowaną oraz pokrycie obróbkami blacharskimi z blachy cynkowo-tytanowej. Zaleca się zastosowanie do impregnacji preparatu „Fobos M2F”, stanowiącym również ochronę przed ogniem i grzybem domowym.
Konstrukcję dachu pokryć typową membraną paroprzepuszczalną – membranę przymoco- 
wać do krokwi kontrłatami o grub min. 20 mm. Na kontłaty nabić impregnowane j.w. łaty        o przekroju 40x60 mm. Połacie dachu pokryć dachówką cementową, zakładkową, barwioną w całej masie na kolor grafitowy (odtworzenie) z wierzchnią warstwą glazurowaną. 
Przy ogniomurach wykonać obróbkę blacharską z blachy cynkowo-tytanowej o grub.         0,55 mm. Nie przewiduje się montowania obróbek blacharskich przy okapach dachu. Należy tu zastosować dachówki początkowe. Przed układaniem dachówki należy odtworzyć wzdłuż okapów murowany gzyms podokapowy, wraz z otynkowaniem. 
Remont elewacji rozpocząć po zakończeniu remontu dachu, co zapewni ochronę wykonywanych tynków i powłok malarskich przed zaciekaniem. Roboty wykonać wg niżej przedstawionej kolejności: 
- Skuć odparzone i złuszczone tynki
- Oczyścić i zaimpregnować obramowania otworów okiennych z piaskowca
- Osadzić okna drewniane, wykonane na zamówienie, wg wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
- Uzupełnić ubytki cegieł i kamieni w cokole budynku
- Oczyścić i zagruntować ściany przed tynkowaniem
- Wykonać tynki zwykłe, cementowo-wapienne, gładkie na ścianach zewnętrznych oraz
na suficie i ścianach wewnętrznych
- Tynki ścian zewnętrznych pozostawić bez malowania, sufit i ściany wewnętrzne pomalować farbą krzemianową. Zaleca się zastosowanie farm systemu KEIM lub systemu KABE. Dopuszcza się zastosowanie innych systemów farb krzemianowych i polikrzemianowych (silikatowych). Polikrzemianowe wyroby systemu KABE w ostatnich latach uzyskały wiele nagród na wystawach i targach produktów stosowanych do ochrony i konserwacji   elemen-tów budynków i budowli. W systemie tym do gruntowania służy preparat „Mineralit konsolid 100 lub 500”, głęboko penetrujący w podłoże i wzmacniający je. Malowanie na tym gruncie należy wykonać farbą silikatową III generacji linii „Novalit”, w kolorach wybranych przez Inwestora i zatwierdzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- Zdemontować istniejące drzwi wejściowe i poddać je renowacji polegającej na oczyszczeniu, zaimpregnowaniu i zagruntowaniu drewnianego poszycia i metalowych okuć oraz pomalowaniu farbą laserunkową części drewnianej i antykorozyjną części metalowej.
Po renowacji drzwi powtórnie zamontować na obiekcie
- Sprawdzić stan istniejącej posadzki kamiennej wewnątrz budynku po jej oczyszczeniu. Elementy uszkodzone wymienić na nowe, o takiej samej wielkości i strukturze, z tego samego gatunku kamienia.
Schody kamienne i mur przed budynkiem Mauzoleum
Schody kamienne i mur w pierwszej kolejności należy oczyścić z dziko porastającej roślinności, kurzu, śmieci i ziemi. Następnie oczyścić szczotkami i zmyć urządzeniem ciśnieniowym „Karcher” powierzchnie ścian. Zmywanie wykonać wodą z detergentem stosowanym w systemach renowacji tynków. Uszkodzone powierzchnie murów naprawić        i uzupełnić po wykuciu zmurszałej cegły i uszkodzonych kamieni. Całość wyspoinować zaprawą klejową do spoin. Wykonać i uzupełnić płyty żelbetowe czapek przykrywających słupki i mury. Istniejące czapki  wyszpachlować zaprawą klejową stosowaną do uzupełniania ubytków betonu wybranego systemu renowacji. Całość zaimpregnować wybranymi preparatami właściwymi dla cegły klinkierowej oraz betonu i kamienia. 
Mur ogrodzeniowy z bramą wejściową
Mury z cegły klinkierowej i kamienia istniejące przy wejściu naprawić i odtworzyć wg opisu jak wyżej. Metalową bramę wejścia na cmentarz wykonać nową, wg wyglądu i wymiarów bramy istniejącej. Pozostałe mury kamienne wzdłuż bocznych i tylnej granicy działki cmentarza oczyścić dokładnie z drobnej roślinności dziko porastającej, z usunięciem systemu korzeniowego. Luźno rozsypane kamienie wbudować w pozostałe fragmenty murów oraz wyspoinować silną zaprawą cementową. Pozostaną one jako fragmenty „świadki” murów wcześniej istniejących. Nie przewiduje się ich odbudowy, ani też usuwania starych drzew wrastających w gruzowisko i pozostałe fragmenty murów.  
5 - UWAGI KOŃCOWE
Przewiduje się oczyszczenie całego terenu cmentarza z dzikiej i młodej roślinności,                z usunięciem ich systemu korzeniowego, bez usuwania wieloletnich drzew. Teren cmentarza należy oczyścić także z gruzu, śmieci i pozostałości po pomnikach grobów. Kamienie i płyty z pomników złożyć w pobliżu Mauzoleum. Teren wyrównać humusem i obsiać trawą.
Wszystkie roboty budowlane należy wykonać z użyciem materiałów dopuszczonych do stosowania na terenie Polski. Materiały te powinny posiadać wymagane atesty lub świadectwa dopuszczenia stosowania. Zastosowanych materiałów nie można mieszać, muszą być one ze sobą zgodne i spójne, jednego systemu technologicznego i producenta.  Wybrany przez wykonawcę system technologiczny ochrony i konserwacji budynku powinien być zaakceptowany przez inwestora i odpowiednich przedstawicieli Urzędu Ochrony Zabytków. Wszelkie prace wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta zastosowanego materiału. Przed malowaniem wnętrza budynku Mauzoleum należy przygotować na suchym tynku próbkę wybranego koloru farby i zgłosić do sprawdzenia i ostatecznego zaakceptowania inspektorowi nadzoru inwestorskiego i prowadzącemu przedstawicielowi Urzędu Ochrony Zabytków. 











              INFORMACJE POMOCNICZE
Preparaty gruntujące 
BETON-GRUNT
Preparaty gruntujące BETON-GRUNT są wytwarzane w oparciu o wodny roztwór kopolimerów octanu winylu i dodatków modyfikujących odpornych na światło i alkalia.
Zastosowanie preparatów przynosi wymierne korzyści technologiczne:
· utwardza i wzmacnia zagruntowane podłoże, 
· zwiększa odporność na wilgoć i grzyby, 
· zapobiega pyleniu, 
· zwiększa przyczepność do podłoża (wszelkiego rodzaju tynków, wypraw oraz wylewek podpodłogowych), 
· obniża i wyrównuje nasiąkliwość podłoży zachowując w dalszym ciągu ich dobrą paroprzepuszczalność, 
· odizolowuje bezpośredni styk wyprawy gipsowej z podłożem, co zapobiega powstawaniu minerałów pęczniejących, mogących powodować odpadanie tynków. 
Środki te przeznaczone są do powierzchniowego gruntowania podłoży budowlanych z betonu, cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej i innych pod wewnętrzne tynki gipsowe.
Równocześnie BETON-GRUNT stosuje się do powierzchniowej impregnacji wewnętrznych tynków, starych murów oraz podkładów podłogowych w celu ich powierzchniowego wzmocnienia i utwardzenia.
W OSiMB w Krakowie produkowane są dwie odmiany środka do gruntowania i stabilizacji podłoży budowlanych: BETON-GRUNT 1 i BETON-GRUNT 2. Dobór środka gruntującego uzależniony jest od stanu i rodzaju podłoża.
 
BETON-GRUNT 1 zalecany jest do podłoży o dużej chłonności:
· podłoża bardzo chłonne, porowate (np. gazobeton, płyty wiórowo-cementowe, cegły), 
· podłoża gipsowe, 
· podkłady podpodłogowe anhydrytowe i cementowe. 
Preparat ma postać jednorodnej, lepkiej cieczy, koloru żółtego.
 
BETON - GRUNT 2 zalecany jest do podłoży gładkich, o małej nasiąkliwości, takich jak:
· podłoża z betonu o gładkiej powierzchni (wielka płyta oraz stropy wylewane) – gruntowanie obowiązkowe, 
· podłoża z cegły ceramicznej i wapienno-piaskowej – gruntowanie zalecane.

GRUNT GIPS
· przeznaczony jest do powierzchniowego gruntowania podłoży gipsowych takich jak figury, kształtki oraz bloki gipsowe, 
· powierzchniowej impregnacji tynków, starych murów oraz podkładów podłogowych w celu ich wzmocnienia i utrwalenia, 
· wszelkich podłoży tynkowanych pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi. 
Zastosowanie preparatu GRUNT GIPS powoduje:
· zabezpieczenie przed nasiąkliwością powierzchniową wyrobów oraz zewnętrznym oddziaływaniem wilgoci, 
· zwiększenie odporności na działanie alkaliów, 
· zwiększenie powierzchniowej wytrzymałości tworzywa gipsowego, 
· otrzymanie dobrej przyczepności oraz trwałego powiązania międzywarstwowego pod malowanie. 
GRUNT GIPS głęboko penetruje matrycę stwardniałego tworzywa gipsowego, utwardza i wzmacnia podłoże oraz zwiększa jego odporność na wilgoć i grzyby. Impregnacja preparatem nie powoduje zamknięcia porów tworzywa i nie wpływa na paroprzepuszczalność ale w znaczący sposób zwiększa odporność tworzywa gipsowego na wilgoć i działanie alkaliów. Zastosowanie preparatu przed malowaniem podłoży gipsowych wydajnie wpływa na zmniejszenie zużycia farb i lakierów.
KONCENTRAT RH
jest preparatem w postaci białej cieczy gotowej do użycia, która po wyschnięciu tworzy bezbarwną powłokę na tworzywie. Preparat wytwarzany jest na bazie wodnych dyspersji żywic syntetycznych z przeznaczeniem do użycia w zaczynie gipsowym.
Cechami charakterystycznymi uzyskanego tworzywa gipsowego są m.in.:
· duża odporność na działanie alkaliów, 
· duża odporność na korozję biologiczną, 
· zwiększona odporność mechaniczna tworzywa, 
· ograniczona nasiąkliwość wyrobu. 
Przeznaczenie: do wytwarzania lekkich, ozdobnych wyrobów gipsowych typu profile okienne, gzymsy, rozety, fasety, kolumny, sztukaterie czy figury gipsowe.
Koncentrat RH należy stosować w zaczynie gipsowym zastępując nim częściowo lub całkowicie wodę zarobową, w zależności od przeznaczenia hydrofobizowanego wyrobu. Udział koncentratu w stosunku do wody zarobowej powinien wynosić minimum 20%. Całkowite zastąpienie wody koncentratem zapewnia uzyskanie powierzchni o bardzo małej nasiąkliwości i o dużej trwałości.
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CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI BIOZ
Część opisową sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury        z dnia 23.06.2003 roku ogłoszonego w Dzienniku Ustaw nr 120/2003 poz. 1126.
Kolejność opisu przyjęto dokładnie wg wymagań zawartych w rozporządzeniu.

I – ZAKRES ROBÓT
Celem projektu jest odnowienie pokrycia dachu i elewacji budynku mieszkalno- usługowego, wielorodzinnego położonego w centrum miasta, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej – strefie „A”. Budynek usytuowany jest na działce nr 61/1    i przylega ścianą południową do budynku sąsiedniego, istniejącego na działce sąsiedniej. Granice działki nr 61/1 pokrywają się z obrysem ścian zewnętrznych budynku.  
Projekt obejmuje wykonanie n/w robót:
- rozbiórkę czapek kominowych oraz pokrycia dachu z dachówki, wraz z łatami
- rozbiórkę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- impregnację więźby dachowej, prostowanie płaszczyzn nadbitkami do krokwi
- montaż membrany dachowej, kontrłat, łat, okienek wyłazowych i ław kominiarskich
- odbudowa czapek kominowych, otynkowanie kominów i ich pomalowanie
- montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych
- ułożenie pokrycia dachu z dachówki karpiówki – podwójnie w koronke 
- skucie wszystkich odparzonych tynków i elementów profilowanych wraz ze zmur-
   szałą warstwą cegły. 
- uzupełnienie wykutych pojedynczych cegieł metodą „szpałdowania” 
- wykucie zbędnych wsporników metalowych, wkucie w ściany rur, kabli i przewodów
- montaż nadproży z dwuteowników w miejscach nadproży pękniętych
- oczyszczenie i zagruntowanie ścian preparatem gruntującym
- pokrycie podokienników i pasów poziomych obróbkami z blachy 
- wymiana wszystkich okien drewnianych na okna nowe – drewniane lub plastikowe 
- demontaż drzwi drewnianych wyjścia z klatki schodowej na podwórze 
- wymiana kamiennej okładziny cokołu budynku

II – WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Na działce nr 61/1, na której znajduje się budynek przeznaczony do remontu nie istnieje żaden inny obiekt – granice działki pokrywają się z obrysem ścian zewnętrznych. W pobliżu budynku tego istnieją inne budynki mieszkalno-usługowe    o zbliżonej wysokości, na innych działkach.  Do południowej ściany szczytowej opisywanego budynku przylega inny budynek mieszkalny z częścią usługową w parterze. Budynek opisywany i sąsiednie dołączone są do sieci miejskich. Kable przyłączy elektrycznych i telekomunikacyjnych widoczne są na zewnątrz. Inne kable i rurociągi ukryte są w gruncie. Znajdują się tu rurociągi kanalizacji sanitarnej, wody     i gazu.

III - WSKAZANIA ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI
Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia osób wykonujących remont budynku stwarzają kable energetyczne mocowane bezpośrednio do zewnętrznych ścian budynku. Innych elementów stwarzających zagrożenie nie ma.    

IV - WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT. 
Największe zagrożenie bezpieczeństwa pracowników występują przy wykonywaniu robót w pobliżu kabli energetycznych. Obiekt położony jest w centrum miasta, w ruchliwej jego strefie. W pobliżu budynku znajdować się może wielu prze-chodniów oraz przejeżdżające samochody osobowe i dostawcze. Wykonywanie prac na dachu i na rusztowaniu nad chodnikami oraz nad wejściami do budynku stwarza zagrożenie dla osób mogących znaleźć się w pobliżu budynku i rusztowań. 

V – WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebez-piecznych winien być przeprowadzony przez kierownika budowy. Kierownik winien dokładnie podać kolejność wykonania robót, wykaz narzędzi, którymi można roboty te wykonać, określić istniejące zagrożenia oraz sposób zabezpieczenia pracowników i osób postronnych przed niebezpieczeństwem. Zapoznanie się z instruktażem dotyczącym pracy na określonym stanowisku pracownicy winni potwierdzić podpisem w założonej książce instruktażu i szkolenia BHP.
VI – WSKAZANIA ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJ-NYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
Na czas wykonywania robót na budynku należy załatwić wszelkie formalności wynikające z Prawa, związane z zajęciem pasa drogowego. Zajęty pas powinien być ogrodzony i oznakowany tablicami informującymi o prowadzeniu robót na rusztowaniu oraz ostrzegającymi o niebezpieczeństwie. Przejścia dla pieszych powinny odbywać się w odległości min. 6,00 m od budynku. Rusztowanie należy osłonić na całej wysokości specjalnymi siatkami ochronnymi. Nad wejściami do budynku wykonać należy daszek osłonowy z desek, wyłożony matami ze słomy lub płytami z miękkiej płyty pilśniowej z osłonięciem folią. Przy okapach dachu zamontować zastawy deskowe o wysokości min. 0,60 m. Gruz zsypywać bezpośrednio do zakrytych plandekami kontenerów, obudowanymi zsypami.  
Na czas wykonywania robót w pobliżu czynnych kabli energetycznych wyłączyć należy prąd. 
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